附件

预拌混凝土企业生产质量巡查表

企业名称：                                                        检查日期：      年    月   日

| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况（存在主要问题） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产行为 （5分） | 1.1是否取得资质或超资质生产（5分） | 核对资质证书原件。 |  |  |
| 2 | 原材料质量控制（14分） | 2.1原材料进厂资料（3分） | 1、选取某一生产时段，抽查预拌商品混凝土专业企业进厂原材料汇总表及相应合格证、检测报告和出厂砼汇总表；2、核对水泥试验原始记录看待检水泥试样数量是否相符；3、按进厂原材料汇总表或通知单逐批核对其他原材料待检数量和已检数量。 |  |  |
|  |  | 2.2原材料进厂检（复）验情况（5分） |  |  |  |
|  |  | 2.3进厂原材料台账建立情况（3分） |  |  |  |
|  |  | 2.4检（试）验后样品留置情况（3分） |  |  |  |
| 3 | 生产过程质量控制（15分） | 3.1配合比确定与调整（5分） | 所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，掺合料用量在文件规定范围内。 |  |  |
|  |  | 3.2计量与搅拌（5分） |  |  |  |
|  |  | 3.3掺和料品种、掺量（5分） |  |  |  |
| 4 | 预拌混凝土质量检验（10分） | 4.1出厂检验（5分） | 1、核对生产记录、试验原始记录看砼试件留置数量是否相符；2、按试验报告核对已检样品留置量及时间是否相符。 |  |  |
|  |  | 4.2交货检验 （2分） |  |  |  |
|  |  | 4.3出厂预拌混凝土台账建立情况（3分） |  |  |  |
| 5 | 试验室条件 （18分） | 5.1管理制度（2分） | 随机抽查试验室管理制度是否完善、人员配备及到位情况、检测能力是否符合要求，核对仪器设备配备及检定/校准情况，核对有温湿度要求的检（试）验环境是否满足要求且记录完整。任一检（试）验环境出现不符合要求时，5.5项不得分。 |  |  |
|  |  | 5.2检测人员配备及到位情况（5分） |  |  |  |
|  |  | 5.3检测能力（2分） |  |  |  |
|  |  | 5.4仪器设备（3分） |  |  |  |
|  |  | 5.5检（试）验环境 （6分） | 5.5.1水泥实验室（温度20±2℃，湿度＞50%），水泥比表面积（湿度≤50%） |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.2水泥标养（养护池水温度20±1℃） |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.3混凝土拌合室（温度20±5℃） |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.4有温湿度要求房间是否放置能产生高温设备 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.5混凝土试块养护室（面积不小于30平米并符合实际使用要求，温度20±2℃，湿度＞95%） |  |  |  |
| 6 | 原材料质量 （8分） | 6.1粉煤灰质量 | 在检查人员监督下，由企业检测人员抽取试样、封样。每次检查至少抽取一种原材料。所有原材料的主控项目技术指标均合格时，得分；任一种原材料出现主控项目技术指标不符合要求时，该项不得分。 |  |  |
|  |  | 6.2磨细矿渣质量 |  |  |  |
|  |  | 6.3水泥质量 |  |  |  |
|  |  | 6.4砂质量 |  |  |  |
|  |  | 6.5外加剂质量 |  |  |  |
| 7 | 预拌混凝土质量（10分） | 7.1 坍落度（3分） | 在检查人员监督下，由企业现场抽测预拌混凝土坍落度和氯离子含量，查看出厂检验记录是否完整，在厂区内制作一组砼试块或抽取已达28天的出厂检验试块当场试验。 |  |  |
|  |  | 7.2混凝土强度（5分） |  |  |  |
|  |  | 7.3氯离子含量（2分） |  |  |  |
| 8 | 安全生产 （10分） | 8.1管理制度（2分） | 随机抽查安全生产管理制度是否完善，安全生产教育培训是否到位，运输车辆是否纳入渣土平台并安装出厂称重抓拍系统且记录完整，危险源是否张贴安全标识。 |  |  |
|  |  | 8.2教育培训（2分） |  |  |  |
|  |  | 8.3运输车辆（4分） |  |  |  |
|  |  | 8.4 安全标识（2分） |  |  |  |
| 9 | 其它 （10分） | 试验操作技能及理论考核（10分） | 随机抽取试验室必备的检测能力项目，由试验人员或校核人员当场进行试验，并出具检测报告。试验操作规范、熟练得4分，熟悉标准规范中的试验流程并能完整描述，原始记录和检测报告数据准确、严谨得4分。现场技术负责人或试验室主任理论回答正确得2分，否则，酌情扣分。 |  |  |

注：1、具体检查要点详见“福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定”；

2、每次检查项目不少于5大项，当抽测原材料质量时，可结合现场情况抽测1种以上材料，不一定全部原材料全部都抽测。

检查组（签名）：                                       企业负责人（签名）：